| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 00.91 | 03.21 |
| OK | 04.36 | 11.49 |
| AlK | 14.23 | 22.24 |
| TiK | 15.36 | 13.53 |
| CrK | 05.67 | 04.60 |
| FeK | 59.47 | 44.93 |
| Matrix | Correction | ZAF |